Изменением N 1, принятым постановлением Госстандарта РФ от 24 сентября 2003 г. N 265-ст, в настоящий ГОСТ внесены изменения, вступающие в силу с 1 июля 2004 г.

См. текст ГОСТа в предыдущей редакции

# Межгосударственный стандарт ГОСТ 3916.1-96
"Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия"
(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 13 мая 1997 г. N 165)
(с изменениями от 24 сентября 2003 г.)

# Plywood with outer layers of deciduous veneer for general use. Specifications

Дата введения 1 января 1998 г.

Взамен ГОСТ 3916.1-89, ГОСТ 10.55-71

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фанеру общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород древесины.

Стандарт не распространяется на фанеру специального назначения и облицованную.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7016-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8925-68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция

ГОСТ 9620-94 Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании

ГОСТ 9621-72 Древесина слоистая клееная. Метод определения физических свойств

ГОСТ 9622-87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении

ГОСТ 9624-93 Древесина слоистая клееная. Метод определения предела прочности при скалывании

ГОСТ 9625-87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15612-85 Изделия из древесины и древесных материалов. Методы определения параметров шероховатости поверхности

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборки штучной продукции

ГОСТ 27678-88 Плиты древесно-стружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида

ГОСТ 30427-96 Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему виду

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 9626-90 Древесина слоистая клееная. Метод определения ударной вязкости при изгибе

ГОСТ 9627.1-75 Древесина слоистая клееная. Метод определения твердости

ГОСТ 16297-80 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний

ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию

ГОСТ 27296-87 Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. Методы измерения

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30255-95 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах

# 3 Классификация и размеры

3.1 Фанеру подразделяют в зависимости от внешнего вида поверхности на сорта, по степени водостойкости клеевого соединения на марки, по степени обработки поверхности на шлифованную и нешлифованную.

3.1.1 В зависимости от внешнего вида наружных слоев фанеру подразделяют на пять сортов: Е (элита), I, II, III и IV.

3.1.2 По степени водостойкости клеевого соединения фанеру подразделяют на марки:

ФСФ - повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования;

ФК - водостойкая для внутреннего использования.

3.1.3 По степени механической обработки поверхности фанеру подразделяют на:

- нешлифованную - НШ;

- шлифованную с одной стороны - Ш1;

- шлифованную с двух сторон - Ш2.

3.2 Размеры

3.2.1 Размеры и слойность листов фанеры должны соответствовать указанным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

В миллиметрах

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│         Длина (ширина) листов фанеры          │ Предельное отклонение │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│1200, 1220, 1250                               │         +-3,0         │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│1500, 1525, 1800, 1830                         │         +-4,0         │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│2100, 2135, 2440, 2500                         │         +-4,0         │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤

│2700, 2745, 3050, 3600, 3660                   │         +-5,0         │

├───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤

│Примечание - Допускается изготовлять фанеру других длин по согласованию│

│изготовителя с потребителем                                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 2

В миллиметрах

┌──────────┬──────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐

│Номиналь- │Слойность │   Шлифованная фанера    │ Нешлифованная фанера  │

│   ная    │фанеры, не│                         │                       │

│ толщина  │  менее   │                         │                       │

│  фанеры  │          │                         │                       │

│          │          │                         │                       │

├──────────┼──────────┼────────────┬────────────┼────────────┬──────────┤

│          │          │ Предельное │Разнотолщин-│ Предельное │Разнотол- │

│          │          │ отклонение │   ность    │ отклонение │ щинность │

├──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│    3     │    3     │    +0,3    │    0,6     │    +0,4    │   0,6    │

│          │          │    -0,4    │            │    -0,3    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│    4     │    3     │    +0,3    │            │    +0,8    │   1,0    │

│          │          │    -0,5    │            │    -0,4    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│   6,5    │    5     │    +0,4    │            │    +0,9    │          │

│          │          │    -0,5    │            │    -0,4    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┤          │

│    9     │    7     │    +0,4    │            │    +1,0    │          │

│          │          │    -0,6    │            │    -0,5    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┤          │

│    12    │    9     │    +0,5    │            │    +1,1    │          │

│          │          │    -0,7    │            │    -0,6    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┼──────────┤

│    15    │    11    │    +0,6    │            │    +1,2    │          │

│          │          │    -0,8    │            │    -0,7    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┤   1,5    │

│    18    │    13    │    +0,7    │            │    +1,3    │          │

│          │          │    -0,9    │            │    -0,8    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│    21    │    15    │    +0,8    │            │    +1,4    │          │

│          │          │    -1,0    │            │    -0,9    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┤          │

│    24    │    17    │    +0,9    │            │    +1,5    │          │

│          │          │    -1,1    │            │    -1,0    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┤

│    27    │    19    │    +1,0    │    1,0     │    +1,6    │   2,0    │

│          │          │    -1,2    │            │    -1,1    │          │

├──────────┼──────────┼────────────┤            ├────────────┤          │

│    30    │    21    │    +1,1    │            │    +1,7    │          │

│          │          │    -1,3    │            │    -1,2    │          │

├──────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┤

│Примечание - Допускается изготовлять фанеру других толщин  и  слойности│

│по согласованию изготовителя с потребителем                            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2.2 Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом. Косина не должна превышать 2 мм на 1 м длины кромки листа.

3.2.3 Отклонение от прямолинейности кромок не должно превышать 2 мм на 1 м длины листа.

3.3 Условное обозначение фанеры должно содержать:

- наименование продукции;

- породу древесины наружных и внутренних слоев;

- марку;

- сочетание сортов шпона наружных слоев;

- класс эмиссии;

- вид обработки поверхности;

- размеры;

- обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения березовой фанеры марки ФК с сочетанием сортов шпона наружных слоев I/III, классом эмиссии Е1, шлифованной с двух сторон, длиной 2440 мм, шириной 1525 мм, толщиной 9 мм:

Фанера ФК, I/III, E1, Ш2, 2440 х 1525 х 9 ГОСТ 3916.1-96.

# 4 Технические требования

4.1 Характеристики

4.1.1 Для изготовления наружных слоев фанеры применяют шпон лиственных пород: березы, ольхи, клена, ильма, бука, осины, тополя, липы. Для внутренних слоев, кроме названных, также применяют шпон хвойных пород: сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра.

Фанера считается изготовленной из той породы древесины, из которой изготовлены ее наружные слои.

Фанеру, изготовленную из древесины одной или различных пород, подразделяют соответственно на однородную и комбинированную.

При четном числе слоев шпона два средних слоя должны иметь параллельное направление волокон. Симметрично расположенные слои шпона по толщине фанеры должны быть из древесины одной породы и толщины.

Толщина шпона, применяемого для наружных слоев фанеры, не должна превышать 3,5 мм, а внутренних слоев - 4 мм.

4.1.2 В наружных слоях фанеры не допускаются пороки древесины и дефекты обработки, превышающие ограничения, установленные в таблице 3.

4.1.3 Во внутренних слоях фанеры допускаются пороки древесины и дефекты обработки, не влияющие на ее качество и размеры, требования к которым установлены в настоящем стандарте.

4.1.4 Максимальное количество видов допускаемых пороков древесины и дефектов обработки на поверхности фанеры с наружными слоями из шпона указанных сортов приведено в таблице 4.

# Таблица 3 - Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки

┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Наименование  │       Фанера с наружными слоями из шпона сортов        │

│    пороков    │                                                        │

│  древесины и  │                                                        │

│   дефектов    │                                                        │

│ обработки по  │                                                        │

│  ГОСТ 30427   │                                                        │

├───────────────┼───────────┬──────────────┬────────┬───────┬────────────┤

│               │     Е     │      I       │   II   │  III  │     IV     │

├───────────────┼───────────┼──────────────┼────────┴───────┴────────────┤

│1    Булавочные│    Не     │ Допускается  │         Допускаются         │

│сучки          │допускаются│              │                             │

├───────────────┼───────────┼──────────────┴────────┬───────┬────────────┤

│2      Здоровые│    Не     │Допускаются диаметром, │Допус- │Допускаются │

│сросшиеся      │допускаются│     мм, не более      │каются │            │

│светлые       и│           │              │        │   с   │            │

│темные сучки   │           │      15      │   25   │трещи- │            │

│               │           │              │        │ нами  │            │

│               │           │ в количестве на 1 м , │шириной│            │

│               │           │     шт., не более     │  не   │            │

│               │           │                       │ более │            │

│               │           │                       │1,5 мм │            │

├───────────────┤           │              │        ├───────┼────────────┤

│               │           │      5       │   10   │       │            │

├───────────────┤           │              │        │       ├────────────┤

│               │           │      с трещинами      │       │            │

│               │           │ шириной, мм, не более │       │            │

├───────────────┤           │              │        ├───────┼────────────┤

│               │           │     0,5      │  1,0   │       │            │

├───────────────┼───────────┼──────────────┴────────┴───────┴────────────┤

│3      Частично│    Не     │    Допускаются диаметром, мм, не более     │

│сросшиеся,     │допускаются│                                            │

│несросшиеся,   │           │                                            │

│выпадающие     │           │                                            │

│сучки,         │           │                                            │

│отверстия    от│           │                                            │

│них,           │           │                                            │

│червоточина    │           │                                            │

│               │           │                                            │

├───────────────┼───────────┼──────────────┬────────┬───────┬────────────┤

│               │           │      6       │   6    │   6   │     40     │

│               │           │              │        │       │            │

│               │           │     в количестве на 1 м2      │    без     │

│               │           │  поверхности листа, шт., не   │ограничения │

│               │           │             более             │ количества │

│               │           │                               │            │

├───────────────┼───────────┤              │        │       ├────────────┤

│               │           │      3       │   6    │  10   │            │

├───────────────┼───────────┼──────────────┴────────┼───────┴────────────┤

│4     Сомкнутые│    Не     │Допускаются длиной, не │    Допускаются     │

│трещины        │допускаются│    более 200 мм в     │                    │

│               │           │ количестве не более 2 │                    │

│               │           │  шт., на 1 м ширины   │                    │

│               │           │         листа         │                    │

├───────────────┼───────────┴──────────────┬────────┴────────────────────┤

│5  Разошедшиеся│      Не допускаются      │ Допускаются длиной, мм, не  │

│трещины        │                          │            более            │

│               │                          ├────────┬───────┬────────────┤

│               │                          │  200   │  300  │    600     │

│               │                          ├────────┴───────┴────────────┤

│               │                          │    шириной, мм, не более    │

│               │                          ├────────┬───────┬────────────┤

│               │                          │   2    │   2   │     5      │

│               │                          ├────────┴───────┴────────────┤

│               │                          │ в количестве, шт., не более │

│               │                          ├────────┬───────┬────────────┤

│               │                          │   2    │   2   │    без     │

│               │                          │        │       │ограничения │

│               │                          ├────────┴───────┴────────────┤

│               │                          │     на 1 м ширины листа     │

│               │                          ├────────┬───────┬────────────┤

│               │                          │  при   │допус- │    без     │

│               │                          │условии │каются │ограничения │

│               │                          │заделки │длиной │            │

│               │                          │замазка-│до 600 │            │

│               │                          │   ми   │  мм,  │            │

│               │                          │        │шириной│            │

│               │                          │        │до 5 мм│            │

│               │                          │        │  при  │            │

│               │                          │        │условии│            │

│               │                          │        │заделки│            │

│               │                          │        │замаз- │            │

│               │                          │        │ ками  │            │

├───────────────┼───────────┬──────────────┴────────┴───────┴────────────┤

│6       Светлая│    Не     │                Допускается                 │

│прорость       │допускается│                                            │

├───────────────┼───────────┴──────────────┬───────────────┬─────────────┤

│7        Темная│      Не допускается      │ Допускается в │ Допускается │

│прорость       │                          │ общем числе с │             │

│               │                          │ нормами п. 2  │             │

│               │                          │   настоящей   │             │

│               │                          │    таблицы    │             │

├───────────────┼───────────┬──────────────┴───────────────┴─────────────┤

│8 Отклонение  в│Допускается│                Допускается                 │

│строении       │незначите- │                                            │

│древесины      │   льное   │                                            │

│               │случайного │                                            │

│               │характера, │                                            │

│               │   кроме   │                                            │

│               │  темных   │                                            │

│               │  глазков  │                                            │

├───────────────┼───────────┼──────────────┬─────────────────────────────┤

│9      Здоровое│    Не     │Допускается не│         Допускается         │

│изменение      │допускается│  более, %,   │                             │

│окраски        │           │ поверхности  │                             │

│               │           │    листа     │                             │

│               │           │      15      │                             │

├───────────────┼───────────┴──────────────┴───────────────┬─────────────┤

│10   Нездоровое│              Не допускается              │ Допускается │

│изменение      │                                          │             │

│окраски        │                                          │             │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────┴─────────────┤

│11 Гниль       │                     Не допускается                     │

├───────────────┼───────────┬────────────────────────────────────────────┤

│12 Накол       │    Не     │  Допускаются в общем числе с нормами п. 3  │

│               │допускается│             настоящей таблицы              │

├───────────────┼───────────┴──────────────┬───────────────┬─────────────┤

│13 Нахлестка  в│      Не допускается      │  Допускается  │ Допускается │

│наружных слоях │                          │длиной, мм, не │             │

│               │                          │     более     │             │

│               │                          │       │       │             │

│               │                          │  100  │  200  │             │

│               │                          │       │       │             │

│               │                          │ в количестве, │             │

│               │                          │ шт., не более │             │

│               │                          │       │       │             │

│               │                          │   1   │   2   │             │

│               │                          │       │       │             │

│               │                          │ на 1 м ширины │             │

│               │                          │     листа     │             │

├───────────────┼────────────┬─────────────┴───────────────┴─────────────┤

│14    Недостача│     Не     │    Допускаются шириной, мм, не более:     │

│шпона,  дефекты│допускаются │                                           │

│кромок    листа│            │                                           │

│при  шлифовании│            │                                           │

│и обрезке      │            │                                           │

│               │            │                                           │

│               │            │             │        │      │             │

│               │            │      2      │   5    │  5   │      5      │

├───────────────┼────────────┴─────────────┼────────┴──────┴─────────────┤

│15      Наличие│      Не допускается      │ Допускается в нешлифованной │

│клеевой ленты  │                          │           фанере            │

├───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┬─────────────┤

│16 Просачивание│      Не допускается      │Допускается, %,│ Допускается │

│клея           │                          │   не более    │             │

│               │                          │        │      │             │

│               │                          │   2    │  5   │             │

├───────────────┼──────────────────────────┤        │      │             │

│               │                          │  поверхности  │             │

│               │                          │     листа     │             │

├───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┴─────────────┤

│17 Царапины    │      Не допускаются      │         Допускаются         │

├───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┬─────────────┤

│18     Вмятина,│      Не допускаются      │  Допускаются  │ Допускается │

│отпечаток,     │                          │   глубиной    │             │

│гребешок       │                          │  (высотой) в  │             │

│               │                          │   пределах    │             │

│               │                          │   значений    │             │

│               │                          │  предельных   │             │

│               │                          │ отклонений по │             │

│               │                          │    толщине    │             │

├───────────────┼──────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤

│19        Вырыв│      Не допускается      │Допускается, %,│ Допускается │

│волокон        │                          │  поверхности  │             │

│               │                          │листа, не более│             │

│               │                          │        │      │             │

│               │                          │   5    │  15  │             │

├───────────────┼──────────────────────────┴────────┼─────┬┴─────────────┤

│20 Прошлифовка │          Не допускается           │Допу-│ Допускается  │

│               │                                   │скае-│              │

│               │                                   │ тся │              │

│               │                                   │ не  │              │

│               │                                   │более│              │

│               │                                   │ 1%  │              │

│               │                                   │пове-│              │

│               │                                   │рхно-│              │

│               │                                   │ сти │              │

│               │                                   │листа│              │

├───────────────┼───────────────────────────────────┴─────┴──────────────┤

│21             │  В фанере толщиной до 6,5 мм не учитывается, толщиной  │

│Покоробленность│ 6,5 мм и более допускается со стрелой прогиба не более │

│               │       15 мм на 1 м длины диагонали листа фанеры        │

├───────────────┼───────────────────────────────────┬────────────────────┤

│22             │          Не допускаются           │ Допускаются скобки │

│Металлические  │                                   │из цветного металла │

│включения      │                                   │                    │

├───────────────┼───────────────────────────┬───────┴────────────────────┤

│23      Зазор в│      Не допускается       │Допускается шириной, мм, не │

│соединениях    │                           │           более            │

├───────────────┼───────────────────────────┼────────┬──────┬────────────┤

│               │                           │   1    │  2   │     5      │

│               │                           ├────────┴──────┴────────────┤

│               │                           │в количестве, шт., не более │

│               │                           ├────────┬──────┬────────────┤

│               │                           │   1    │  1   │    без     │

│               │                           │        │      │ограничения │

│               │                           ├────────┴──────┤            │

│               │                           │ на 1 м ширины │            │

│               │                           │     листа     │            │

├───────────────┼───────────────────────────┴───────────────┴────────────┤

│24  Расслоение,│                     Не допускаются                     │

│пузыри,        │                                                        │

│закорина       │                                                        │

├───────────────┼──────────────────────────┬────────┬────────────────────┤

│25  Волнистость│      Не допускаются      │Допуска-│    Допускаются     │

│(для           │                          │  ются  │                    │

│шлифованной    │                          │незначи-│                    │

│фанеры),       │                          │тельные │                    │

│ворсистость,   │                          │        │                    │

│рябь           │                          │        │                    │

├───────────────┼──────────────────────────┴────────┴────────────────────┤

│26             │Параметр шероховатости R_m по ГОСТ 7016, мкм, не более: │

│Шероховатость  │ для шлифованной фанеры - 100, для нешлифованной - 200  │

│поверхности    │                                                        │

├───────────────┼───────────────────────────┬────────┬───────────────────┴┐

│27  Вставки  из│      Не допускаются       │Допуска-│    Допускаются     │

│древесины:     │                           │ются при│                    │

│а) для  починки│                           │заделке │                    │

│сучков        и│                           │   в    │                    │

│отверстий      │                           │количес-│                    │

│               │                           │  тве,  │                    │

│               │                           │шт., не │                    │

│               │                           │более 8 │                    │

│               │                           │на 1 м2 │                    │

│               │                           │ листа  │                    │

├───────────────┤                           ├────────┴──────┬─────────────┤

│б) для  починки│                           │  Допускаются  │ Допускаются │

│разошедшихся   │                           │шириной, мм, не│             │

│трещин         │                           │     более     │             │

│               │                           ├────────┬──────┤             │

│               │                           │   30   │  50  │             │

│               │                           ├────────┴──────┤             │

│               │                           │длиной, мм, не │             │

│               │                           │     более     │             │

│               │                           ├────────┬──────┤             │

│               │                           │  300   │ 500  │             │

│               │                           ├────────┴──────┤             │

│               │                           │ в количестве, │             │

│               │                           │не более 2 шт. │             │

│               │                           │ на 1 м ширины │             │

│               │                           │     листа     │             │

├───────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤

│28      Двойная│      Не допускается       │ Допускается,  │ Допускается │

│вставка        │                           │ шт., не более │             │

│               │                           ├────────┬──────┤             │

│               │                           │   1    │  2   │             │

│               │                           ├────────┴──────┤             │

│               │                           │ на 1 м2 листа │             │

├───────────────┴───────────────────────────┴───────────────┴────────────┬┘

│Примечания:                                                             │

│1 Норма дефекта обработки "недостача шпона"  относится  и  к  внутренним│

│слоям фанеры.                                                           │

│2 Пороки древесины и дефекты обработки, не  указанные  в   таблице 3, не│

│допускаются                                                             │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 4

В штуках

┌───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│Сорт шпона наружных│    Максимальное количество допускаемых пороков    │

│   слоев фанеры    │          древесины и дефектов обработки           │

├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│         Е         │Без видимых пороков древесины и дефектов обработки │

├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│         I         │                         3                         │

├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│        II         │                         6                         │

├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│        III        │                         9                         │

├───────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤

│        IV         │Без  ограничения  количества  пороков   древесины и│

│                   │дефектов обработки. Ограничение размеров по  пп. 3,│

│                   │5, 11, 12, 14, 24 таблицы 3                        │

└───────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘

4.1.5 Сочетание сортов шпона наружных слоев указано в ГОСТ 30427.

4.1.6 В фанере шириной до 1525 мм наружный слой сорта Е может быть составлен из двух полос шпона с соединением по центру листа. В фанере шириной 1525 мм наружный слой сорта Е может быть из трех полос шпона одинаковой ширины. Наружные слои сортов I и II допускается составлять из неограниченного количества полос шпона.

Для сортов Е, I, II соединения шпона должны быть параллельны кромкам фанеры, а полосы подобраны по цвету.

4.1.7 Вставки из шпона должны подходить к поверхности, прочно держаться и соответствовать по направлению волокон древесине породы наружного слоя фанеры. Для сорта II вставки должны соответствовать цвету древесины.

4.2 Физико-механические показатели фанеры указаны в таблице 5.

Таблица 5а

┌──────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│      Метод подготовки образцов       │   Марка   │Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа, │

│           перед испытанием           │  фанеры   │    для фанеры с внутренними слоями из шпона пород     │

│                                      │           │                  древесины, не менее                  │

│                                      │           ├─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┤

│                                      │           │   Береза    │ Ольха, бук, │ Сосна, ель, │Липа, осина, │

│                                      │           │             │ клен, ильм  │лиственница, │   тополь    │

│                                      │           │             │             │ пихта, кедр │             │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│После вымачивания в воде в течение  24│    ФК     │     1,5     │     1,0     │     1,0     │     0,6     │

│ч                                     │           │             │             │             │             │

├──────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤

│После кипячения в воде:               │           │             │             │             │             │

│                                      │           │             │             │             │             │

│- в течение 1 ч                       │    ФСФ    │     1,5     │     1,2     │     1,0     │     0,6     │

│- в течение 6 ч                       │           │     1,2     │     1,0     │     0,8     │     0,6     │

├──────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┤

│Примечания                                                                                                │

│1 Испытания фанеры после кипячения в течение 6 ч проводят по согласованию изготовителя с потребителем.    │

│2 Испытания на скалывание проводят в разных клеевых слоях по согласованию изготовителя с потребителем.    │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 5

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┐

│           Наименование показателя            │  Толщина,   │Марка фанеры │     Значение     │

│                                              │     мм      │             │физико-механичес- │

│                                              │             │             │ ких показателей  │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│1 Влажность, %                                │   3 - 30    │   ФК, ФСФ   │      5 - 10      │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤             ├──────────────────┤

│2  Предел  прочности  при  статическом  изгибе│   7 - 30    │             │        25        │

│вдоль волокон наружных слоев, МПа, не менее   │             │             │                  │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤             ├──────────────────┤

│3  Предел  прочности  при   растяжении   вдоль│   3 - 6,5   │             │        30        │

│волокон, МПа, не менее                        │             │             │                  │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤             ├──────────────────┤

│4  Модуль  упругости  при  статическом  изгибе│   9 - 30    │             │       7000       │

│вдоль волокон наружного слоя, МПа, не менее   │             │             │                  │

├──────────────────────────────────────────────┤             │             ├──────────────────┤

│5 Ударная вязкость при изгибе, КДж/м2         │             │             │        34        │

├──────────────────────────────────────────────┤             │             ├──────────────────┤

│6 Твердость, МПа                              │             │             │        20        │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤             ├──────────────────┤

│7 Коэффициент теплопроводности, Вт  (мК),  при│   3 - 30    │             │                  │

│средней плотности, кг/м3                      │             │             │                  │

│                                              │             │             │                  │

│                     300                      │             │             │       0,09       │

│                                              │             │             │                  │

│                     500                      │             │             │       0,13       │

│                                              │             │             │                  │

│                     700                      │             │             │       0,17       │

│                                              │             │             │                  │

│                     1000                     │             │             │       0,24       │

├──────────────────────────────────────────────┤             │             ├──────────────────┤

│8 Коэффициент сопротивления                   │             │             │                  │

│- водяному  пару  при  испытаниях  во  влажных│             │             │                  │

│чашках при средней плотности, кг/м3           │             │             │                  │

│                                              │             │             │                  │

│                     300                      │             │             │        50        │

│                                              │             │             │                  │

│                     500                      │             │             │        70        │

│                                              │             │             │                  │

│                     700                      │             │             │        90        │

│                                              │             │             │                  │

│                     1000                     │             │             │       110        │

├──────────────────────────────────────────────┤             │             │                  │

│- водяному пару при испытаниях в сухих  чашках│             │             │                  │

│при средней плотности, кг/м3                  │             │             │                  │

│                                              │             │             │                  │

│                     300                      │             │             │       150        │

│                                              │             │             │                  │

│                     500                      │             │             │       200        │

│                                              │             │             │                  │

│                     700                      │             │             │       220        │

│                                              │             │             │                  │

│                     1000                     │             │             │       250        │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤

│9 Коэффициент звукопоглощения, дБ, в диапазоне│   3 - 30    │   ФК, ФСФ   │                  │

│частот, Гц                                    │             │             │                  │

│                                              │             │             │                  │

│                  250 - 500                   │             │             │       0,10       │

│                                              │             │             │                  │

│                 1000 - 2000                  │             │             │       0,30       │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤             ├──────────────────┤

│10 Звукоизоляция, дБ                          │  6,5 - 30   │             │       23,0       │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤             ├──────────────────┤

│11 Биологическая стойкость, класс опасности   │   3 - 30    │             │     5fDa, St     │

├──────────────────────────────────────────────┤             │             ├──────────────────┤

│12 Класс горючести                            │             │             │  По ГОСТ 30244   │

├──────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤

│Примечание - Показатели  пунктов  4  -  12  устанавливаются  по  согласованию  изготовителя с│

│потребителем.                                                                                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4.3 Содержание формальдегида в фанере и выделение формальдегида из фанеры в воздух помещения в зависимости от класса эмиссии должно соответствовать указанному в таблице 6.

Таблица 6

┌───────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│   Класс   │Содержание формальдегида на 100 г абсолютно│            Выделение формальдегида             │

│  эмиссии  │          сухой массы фанеры, мг           │                                                │

│           │                                           ├───────────────────────┬────────────────────────┤

│           │                                           │    Камерный метод,    │Газоаналитический метод,│

│           │                                           │     мг/м3 воздуха     │       мг/м2 х ч        │

├───────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│    Е1     │               До 8,0 включ.               │       До 0,124        │До 3,5 включ. или меньше│

│           │                                           │                       │  5,0 в течение 3 дней  │

│           │                                           │                       │   после изготовления   │

├───────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────────┤

│    Е2     │           Св. 8,0 до 30 включ.            │       До 0,124        │Св. 3,5 до 8,0 включ. и │

│           │                                           │                       │от 5,0 до 12,0 в течение│

│           │                                           │                       │      3 дней после      │

│           │                                           │                       │      изготовления      │

└───────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────────┘

4.4 Учет фанеры производят в квадратных метрах и (или) кубических метрах. Объем одного листа определяют с точностью до 0,00001 м3, объем партии фанеры - с точностью до 0,01 м3. Площадь листа фанеры учитывают с точностью до 0,01 м2, площадь листов в партии - с точностью до 0,5 м2.

4.5 Маркировка наносится несмываемой краской на оборотную сторону каждого листа фанеры с указанием марки, сорта фанеры, номера сортировщика.

На пакет фанеры наносят маркировку, содержащую:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- условное обозначение фанеры;

- количество листов в пакете;

- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

Допускается при поставке на экспорт наносить дополнительную маркировку.

4.6 Пакетирование и упаковка

4.6.1 Фанера должна быть сформирована в пакеты массой не более 1500 кг отдельно по породам, маркам, сортам, классу эмиссии, видам обработки поверхности и размерам.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем упаковывать в пакеты другой массы.

4.6.2 Пакетирование и упаковку фанеры, поставляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, производят по 4.6.1 и ГОСТ 15846.

# 5 Правила приемки

5.1 Фанеру принимают партиями.

Партия должна состоять из фанеры одной породы древесины, марки, одного сорта, класса эмиссии, вида обработки поверхности и размера листов.

Партия должна быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя и его адрес;

- условное обозначение фанеры;

- объем или площадь листов в партии;

- штамп технического контроля;

- обозначение национального знака соответствия для сертифицируемой продукции.

5.2 Качество и размеры листов фанеры проверяют выборочным контролем. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем осуществлять проверку сплошным контролем

При выборочном контроле листы фанеры отбирают "вслепую" по ГОСТ 18321 в количестве, указанном в таблице 7.

Определение объема выборки для пунктов 4 - 12 таблицы 5 - по согласованию изготовителя с потребителем.

Таблица 7

В листах

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│  Объем партии  │         Контролируемый показатель по пунктам         │

├────────────────┼───────────────────────────┬──────────────────────────┤

│                │    3.2.1, 3.2.2, 3.2.3    │ 4.1.2, 4.1.6, 4.1.7, 4.3 │

├────────────────┼─────────────┬─────────────┼─────────────┬────────────┤

│                │Объем выборки│ Приемочное  │Объем выборки│ Приемочное │

│                │             │    число    │             │   число    │

├────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┤

│     До 500     │      8      │      1      │     13      │     1      │

│                │             │             │             │            │

│ От 501 " 1200  │     13      │      1      │     20      │     2      │

│                │             │             │             │            │

│ " 1201 " 3200  │     13      │      1      │     32      │     3      │

│                │             │             │             │            │

│ " 3201 " 10000 │     20      │      2      │     32      │     3      │

└────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┘

5.3 Предел прочности при скалывании по клеевому слою, предел прочности при статическом изгибе волокон наружных слоев, предел прочности при растяжении вдоль волокон контролируют для каждой марки, толщины и слойности фанеры не реже одного раза в месяц. Допускается контроль для каждой партии по согласованию изготовителя с потребителем, для этого отбирают 0,1% листов от партии, но не менее одного листа.

5.4 Показатель содержания формальдегида контролируют для фанеры марки ФСФ один раз в 30 сут., марки ФК - один раз в 15 сут каждой толщины фанеры.

Для контроля содержания и выделения формальдегида отбирают один лист фанеры от любого объема выборки. Допускается контроль по согласованию изготовителя с потребителем один раз в 7 сут.

5.5 Партию считают соответствующей требованиям настоящего стандарта и принимают, если в выборках:

- количество листов фанеры, не отвечающих требованиям стандарта по размерам, косине, прямолинейности, порокам древесины и дефектам обработки, меньше или равно приемочному числу, установленному в таблице 7;

- все листы фанеры не имеют пузырей, расслоения и закорины;

- содержание формальдегида соответствует нормам, установленным в таблице 6.

# 6 Методы контроля

6.1 Отбор образцов - по ГОСТ 9620, ГОСТ 27678, [1] - [3].

6.2 Длину и ширину фанеры измеряют в двух точках параллельно кромкам на расстоянии не менее 100 мм от кромок металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью 1 мм. За фактическую длину (ширину) листа принимают среднее арифметическое значение результатов двух измерений.

6.3 Толщину измеряют на расстоянии не менее 25 мм от кромок и посередине каждой стороны листа толщиномером по ГОСТ 11358 или микрометром по ГОСТ 6507 с ценой деления не более 0,1 мм.

За фактическую толщину листа принимают среднее арифметическое значение результатов четырех измерений.

Разнотолщинность в одном листе фанеры определяют как разницу между наибольшей и наименьшей толщиной четырех измерений.

6.4 Влажность - по ГОСТ 9621.

6.5 Предел прочности при скалывании по клеевому слою - по ГОСТ 9624.

6.6 Предел прочности при статическом изгибе - по ГОСТ 9625.

6.7 Предел прочности при растяжении - по ГОСТ 9622.

6.8 Содержание формальдегида - по ГОСТ 27678 (указанный метод используют в качестве арбитражного), выделение формальдегида в окружающую среду - по ГОСТ 30255 и [1].

6.9 Шероховатость поверхности - по ГОСТ 15612.

6.10 Измерение пороков древесины и дефектов обработки - по ГОСТ 30427.

6.11 Отклонение от прямолинейности кромок листа фанеры определяют измерением максимального зазора между кромкой листа и кромкой металлической линейки щупом по ГОСТ 8925 с погрешностью 0,2 мм.

6.12 Измерение косины - по ГОСТ 30427.

6.13 Коэффициент звукопоглощения - по ГОСТ 16297.

6.14 Ударная вязкость при изгибе - по ГОСТ 9626.

6.15 Звукоизоляция - по ГОСТ 27296.

6.16 Твердость - по ГОСТ 9627.1.

6.17 Биологическая стойкость - по [2].

6.18 Класс горючести - по ГОСТ 30244 и ГОСТ 12.1.044.

6.19 Коэффициент теплопроводности - по ГОСТ 7076.

6.20 Коэффициент сопротивления водяному пару - по ГОСТ 25898, [3].

# 7 Транспортирование и хранение

7.1 Фанеру транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Транспортирование и хранение фанеры, отправляемой в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, - по ГОСТ 15846.

7.3 Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

# 8 Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества фанеры требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения фанеры марки ФК - 3 года, марки ФСФ - 5 лет со дня получения ее потребителем.

Приложение А

(справочное)

# Обозначение сортов наружных слоев фанеры по настоящему стандарту, ГОСТ 10.55-71 и ГОСТ 3916.1-89

Исключено

См. текст приложения А

# Библиография*

[1] ЕН 717-1-1995 Плиты древесные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Определение выделения формальдегида с использованием испытательной камеры

ЕН 717-2-1995 Плиты древесные. Определение выделения формальдегида. Часть 2. Определение выделения формальдегида методом с применением газового анализа

[2] ЕНИ 1099-1997 Фанера. Биологическая стойкость. Руководящие указания по оценке фанеры для использования в различных классах опасности

[3] ИСО 12572:2001 Гигротермическая характеристика строительных материалов и изделий. Определение свойств водопаропроницаемости".

_____________________________

* Оригиналы международных стандартов находятся во ВНИИКИ Госстандарта России.